ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАММА-ОБЛУЧЕННОГО

ОКСИДА АЛЮМИНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ ТЕХНЕЦИЯ-99М

У. Т. Ашрапов, С. С. Хужаев

ИЯФ АН РУз (Институт ядерной физики Академии наук), Республика Узбекистан

E-mail: ashrapov_u@inp.uz

В настоящее время 99mTc используется в 80–85% всех диагностических исследований в ядерной медицине [1]. Сорбционный генератор 99Мо/99мТс cостоит из хроматографической колонки с Al2O3 с сорбированным материнским радионуклидом 99Mo, получаемый в ядерном реакторе при облучение тепловыми нейтронами 98MoО3  (обогащение 98Мо >98%) по реакции 98Мо(n,)99Mo [2]. Радионуклид 99мТс элюируется из генераторной колонки в форме натрия пертехнетата (Na99мТсО4), где 99мТс  находится в состоянии (+7), тогда как в состоянии (+4) и (+6) 99мТс прочно сорбируется на Al2O3, в результате  которого выход 99мТс из колонки значительно снижается (до 50%). Для увеличения выхода Тс-99м из генераторной колонки применяют методы добавления к элюенту или к сорбенту окислительных агентов [3,4]. В данном исследование было изучено метод увеличения окислительных свойств сорбента Al2O3 при его предварительном гамма-облучение. Образцы сорбента Al2O3 массой по 1,0 г облучали на гамма-установке источником ионизирующего излучения Со-60  ГИК-7-4 при мощностях экспозиционной дозы 400 Р/сек и 2300 Р/сек до дозы 1·108 рад. Далее проводили контактирование гамма-облученного Al2O3 с 10 мл водных растворов Мо(+5), I(-1), Br(-1) и Fe(+2) в статическом режиме. При этом образовывались окислительно-восстановительные пары: Мо(+5)Мо(+6); I(-1)I(0); Br(-1)Br(0); Fe(+2)Fe(+3). Концентрацию окислительно-восстановительных пар определяли методом количественного химического анализа – титрования с использованием: диэтилдитиофосфорной кислоты для определения Мо(+6), тиосульфат натрия для определения I(0), йодид калия для определения Br(0), сульфосалициловая кислота для определения Fe(+3). На основание найденных концентраций окисленных форм окислительно-восстановительных пар [5] был найден нормальный окислительно-восстановительные потенциалы (редокс-потенциал) гамма-облученного Al2O3, который составляет значение 1,33 В, при этом энергия отщепления электрона от соответствующих растворенных в воде частиц J составляет ~5,130 эВ.  Результаты показали, что при гамма-облучение Al2O3 поглощенной дозой 1·108 рад окислительные свойства Al2O3 увеличивается (20%), а при использование гамма-облученного Al2O3 в качестве сорбента в генераторной колонке, выход 99мТс при элюирование из генераторной колонки, увеличивается до 95 %.

Список источников

1. M. F. Navar, A. Türler Front Chem., 10, 926258 (2022).

2. H. Shameem, M. A. Prelas. Applied Sciences 2, 1782 (2020).

3. J. S. LiHyun et al., US Patent 2012/0244055 A1 (2012).

4. У.T. Aшрапов, Н. A. Mирзаева, С. Султанов, С. Хужаев. Патент РФ.2028679 (1991).

5. А.Н. Теренин. Фотоника молекул красителей и родственных органических соединений

1967. 616 с.