АНАЛИЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЛЛАГЕНА В КОСТНЫХ БИОИМПЛАНТАТАХ ПРИ РАДИАЦИОННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Н.А. Николаева1*, В.В. Розанов2,3, С.Н. Мамаева1,
И.В. Матвейчук3, А.П. Черняев2, А.О.Хуцистова2

1Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия.

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия;

3Всероссийский институт лекарственных и ароматических растений, г. Москва, Россия;

e-mail: larsoon696@mail.ru

Коллагеновая матрица является ключевым структурным компонентом костной ткани, определяющим её механическую прочность, вязкоупругие свойства и биосовместимость. При радиационной стерилизации костных имплантатов коллаген I типа подвергается дозозависимой деградации, что ограничивает применение высоких доз облучения в тканевой инженерии и реконструктивной хирургии [1–3].

В работе исследованы радиационно-индуцированные изменения коллагеновой структуры костной ткани при радиационной и комбинированной стерилизации. В качестве модельных образцов использовали компактную костную ткань крупного рогатого скота, обработанную электронным пучком в диапазоне 5–25 кГр, а также комбинированным воздействием с предварительным озонированием.

Основное внимание уделено анализу коллагенового матрикса методами инфракрасной спектроскопии и спектроскопии комбинационного рассеяния. FTIR- и КР-данные выявили выраженные дозозависимые изменения амидных полос I–III, отражающие нарушение вторичной структуры коллагена, ослабление межмолекулярных взаимодействий и дестабилизацию тройной спирали. При дозах 20–25 кГр наблюдалось снижение интенсивности полос амид I и фенилаланина, а также уширение фосфатных полос ν₁(PO₄³⁻), свидетельствующее о снижении кристалличности гидроксиапатита.

Микроструктурные изменения подтверждены данными сканирующей электронной и атомно-силовой микроскопии, показавшими фрагментацию коллагеновых фибрилл и увеличение межфибриллярных расстояний. Микромеханические испытания выявили снижение микротвёрдости и ухудшение прочностных характеристик при высоких дозах облучения.

Для количественного описания радиационных эффектов предложена физико-математическая модель, связывающая поглощённую дозу с нарушением межмолекулярных взаимодействий в коллагеновой матрице. Показано, что комбинированная стерилизация позволяет снизить радиационную нагрузку до 11–12 кГр при сохранении структуры коллагена и механической стабильности костного материала.

Список источников

- Sauer K., Zizak I., Forien J.B. et al. Primary radiation damage in bone evolves via collagen destruction by photoelectrons and secondary emission self-absorption // Nat Commun. – 2022. – v. 13. – № 1. – Art. 7829.

- Ng K., Allam N., Neshatian M. et al. Effects of Ionizing Radiation on the Biophysical Properties of Type I Collagen Fibrils // PLoS One. – 2025. – v. 20. – № 4. – Art. e0319777.

- Розанов В.В., Матвейчук И.В., Черняев А.П. и др. Современное состояние и направления дальнейшего развития высокотехнологичных методов радиационной стерилизации // Известия Российской академии наук. Серия физическая. – 2020. – т. 84. – № 4. – С. 521-524.