Количественная оценка содержания тория и урана в свинце для радиационной защиты методом ИСП-МС

1Зябченков В.О., 1,2Мирзаев Н.А., 1Мохине Н.Д., 1,3Караиванов Д.В.

1Объединенный институт ядерных исследований, Россия

2Институт физики Министерства науки и образования республики Азербайджан, Азербайджан

3Институт ядерных исследований и ядерной энергетики БАН, Болгария

E-mail: vladislavzyabchenkov@mail.ru

Актуальность работы обусловлена возрастающими требованиями к радиохимической чистоте материалов защиты от внешнего излучения для экспериментов по поиску явлений, предсказываемых физикой за пределами Стандартной модели. Даже ультрамалое (ppb-ppt) содержание радиоактивных изотопов (в основном из семейств урана, тория, радия, а также 40K) создает фоновую активность, сравнимую по величине с искомыми сигналами. Также нежелательно содержание ряда нерадиоактивных элементов (лантаноиды, Al, Ag, Na и др.), так как они способны подвергаться активации мюонами и создавать ложные сигналы [1].

Одним из основных материалов для пассивной защиты от излучения является свинец [2], в частности археологический (свинец возрастом ~1500 лет), так как в нем практически не содержится 210Pb с периодом полураспада 22.3 года, который вносит вклад в фон в низкофоновых экспериментах [3]. Применение метода масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) имеет особое значение из-за возможности экспрессного определения следовых количеств элементов на уровне ppb-ppt.

В настоящей работе с помощью ИСП-МС (SUPEC7000, ЛЯП ОИЯИ) изучен примесный состав Римского археологического свинца (Pb-арх), свинца из Баксанской нейтринной обсерватории ИЯИ РАН (Pb-БНО), коммерческого свинца марки C0000 (Pb 99.9999 %). Образцы свинца с массой 0.1 г растворяли под воздействием ультразвука в 7% HNO3. Полученный раствор 1% Pb разбавляли в 40 раз и добавляли внутренний стандарт индия, до концентрации 10 ppb. Для оценки матричного эффекта в качестве эталона использовался коммерческий свинец марки C0000. Пробоподготовка включала аналогичные стадии, однако вместо внутреннего стандарта In были добавлены многоэлементные стандарты А и В, концентрация которых в растворе составляла 10 ppb. Пределы обнаружения в ИСП-МС определялись при анализе холостого образца, подготовленного той же самой процедурой, но без добавления свинца. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты анализа образцов на содержание Th, U (ppb)

| Изотоп | ПО | Pb-C0000 | Pb-арх | Pb-БНО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 232Th | 0.103 ± 0.003 | <ПО | <ПО | <ПО |
| 238U | 1.61 ± 0.05 | 4.70 ± 0.14 | <ПО | <ПО |

Установлено, что концентрация урана и тория в археологическом и Баксанском свинце оказалась ниже предела обнаружения, что может свидетельствовать об их преимуществе для использования в низкофоновых экспериментах по сравнению с коммерческим свинцом марки C0000.

Список источников

1. N. A. Mirzayev [et al.], Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 331 (12), 5539 (2022)

2. Armengaud E. [et al.], Astroparticle Physics. 47, 1 (2013)

3. N. T. Temerbulatova [et al.], Journal of Instrumentation. 20 (7), P07021 (2025)