ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГЛОЩЁННОЙ ДОЗЫ В ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ УСКОРЕННЫМИ ЭЛЕКТРОНАМИ

П.А. Шимко1, С.А. Золотов1, У.А. Близнюк1,2

,И.А. Родин3,4, А.П. Черняев1,2

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

2Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына, Россия

3Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

4МИРЭА Тонкие химические технологии

E-mail: pashashimko0306@gmail.com

Радиационная модификация ускоренными электронами широко применяется в производстве термоусаживающихся полимерных изделий с целью [указать цель, например: формирования пространственной трехмерной сетки (сшивки) полимера и улучшения его физико-механических свойств]. Качество радиационной сшивки материала определяется величиной поглощенной дозы и равномерностью ее распределения в объеме изделия [1].

Целью настоящей работы являлось компьютерное моделирование и экспериментальная оценка однородности распределения поглощенной дозы в полимерных трубках различного диаметра при варьировании конфигурации их укладки в процессе облучения пучком ускоренных электронов.

Экспериментальные исследования проводились в центре радиационной обработки «Axenter» (г. Дубна) на промышленном линейном ускорителе электронов Mevex (радиационно-технологическая установка УЭЛР-10-20С) со следующими характеристиками: эффективная энергия пучка составляет 9,8 МэВ , средний ток пучка электронов — 2,0 мА , частота следования импульсов — 472 Гц , ширина развертки пучка — 40 см , высота развертки — 15 см , а скорость движения конвейера — 2,8 м/мин. Облучение образцов выполнялось с одной стороны.

Объектами исследования выступали термоусаживающиеся трубки марок V1(к) 36/55×9-1400 (красного цвета) и V1(4) 45/59×7-1400 (черного цвета). Согласно маркировке изделий, геометрические размеры трубок составляют: для первой марки — внутренний диаметр 36 мм, диаметр после усадки 55 мм и толщина стенки 9 мм; для второй марки — внутренний диаметр 45 мм, диаметр после усадки 59 мм и толщина стенки 7 мм. Длина трубок обеих марок составляет 1400 мм. Материалом исследуемых трубок является полимерная композиция (полиолефины), плотность которой для данного класса термоусаживаемых материалов обычно составляет порядка 0,92–0,95 г/см³

Для теоретического анализа распределения поглощенной дозы в пакете Geant4 была разработана полномасштабная модель радиационной установки, воспроизводящая геометрию облучения, взаимное расположение полимерных трубок и физические параметры электронного пучка. Расчеты переноса излучения выполнялись методом Монте-Карло с использованием физического списка (physics list) QBBC и набора прецизионных электромагнитных моделей Livermore. В ходе проведенных исследований было экспериментально и теоретически подтверждено, что для трубок марки V1(к) 36/55×9-1400 в укладке со скоростью конвейера 2,8 м/мин достигается целевой уровень поглощенной дозы и обеспечивается требуемая равномерность ее распределения в объеме изделий согласно ТЗ № 8 от 16.07.2025. Однако при облучении трубок марки V1(4) 45/59×7-1400 в центральной части укладки зафиксирован эффект локального возрастания дозы, приводивший к риску переоблучения образцов в центральном слое. Данный эффект обусловлен геометрическими особенностями образцов и взаимодействием электронного пучка с материалом, в связи с чем для исключения переоблучения исключительно для этой конфигурации рекомендован переход на измененную укладку «2 на 2».

Сравнительный анализ результатов компьютерного моделирования и экспериментальных данных пленочной дозиметрии (выполненной с помощью дозиметров СО ПД(Ф)Р 5/50 по ГОСТ 8.651-2016) продемонстрировал их удовлетворительное согласие, что подтверждает высокую точность расчетов и адекватность разработанной в пакете Geant4 численной модели. Полученные результаты доказывают высокую прогностическую способность модели, которая может быть рекомендована для дозиметрического планирования процессов радиационной модификации полимеров, оптимизации параметров РТУ УЭЛР-10-20С (при энергии 9,8 МэВ, токе пучка 2,0 мА и частоте 472 Гц) и минимизации дозовой неоднородности в изделиях сложной геометрии.

Список источников

- Chmielewski A.G., Berejka A.J. Applications of Radiation Chemistry in the Production of Polymer Materials. IOP Publishing, 2020.

- ГОСТ 8.651–2016. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики дозиметрии электронного и тормозного излучений.